ZB-RR1000电脑测控柔软度仪

一、产品概述

ZB-RR1000柔软度仪是一种模拟手感柔软程度的测试仪器，主要用于高中档卫生纸、烟草薄片、纤维织品等材料的柔软度测定。

仪器测控系统采用以单片微型计算机为核心的数字电路技术，通过液晶中文显示操作提示和面板键入指令，实现了简单的人机对话功能，具有技术先进、功能齐全、性能可靠、操作简便等优点，是造纸、科研和质检等行业和部门理想的实验设备。

二、主要技术参数

| 参 数 项 目 | 技 术 指 标 |
| --- | --- |
| 测量范围 | （10～1000）mN，分辨力1mN |
| 示值准确度 | 示值误差 | ±1% |
|  | 示值变动性 | ≤1% |
| 测头总行程 | 12mm |
| 测头压入深度 | 8.0+0.5 mm 0 |
| 试样台狭缝宽度（四档） | 5mm、6.35mm、10mm、20mm，各档宽度误差±0.05mm |
| 试样台狭缝两边平行度误差 | ≤0.05mm |
| 测头对中性误差 | ≤0.05mm |
| 仪器尺寸（长*宽*高）mm | 570*410*200 |
| 净重 | 33kg |
| 注：在测量上限值的20%以下，示值准确度各项误差允许在上表规定范围之外上下波动1mN。 |